# 合同主要条款

合同主要条款包括但不限于以下内容：

一、质量要求

MgO≥96.00%，SiO2≤1.50%，CaO≤2.00% ，Fe2O3+Al2O3≤1.50%，粒度0-3mm(其中0-1mm占60-70%)

（二）质量加减价

| 原料名称 | 验收标准 | 让步接收范围 | 对应扣款标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电熔镁砂 | QJ/BT 3.206 | 1、MgO含量差值≤2.00%。 2、CaO含量差值≤3.00%，SiO2含量差值≤2.00% 。 | 1、MgO含量每差0.01%每吨扣款2元。 2、CaO、SiO2含量每差0.01%每吨扣款0.3元。 3、让步接收范围之外的作退货或降级处理。 |
|  |  | 1、粒度正负超15%以内的。 | 1、粒度每超1%每吨扣款10.0元。 2、让步接收范围之外的作退货或降级处理。 |

渗合金大于100KG每炉，则每吨扣款100元。严重不合格需方不能使用的做退货处理。

二、供货要求：

1、产品必须满足订货技术要求及现场使用效果，执行《攀钢集团北海特种铁合金有限公企

业标准QJ/BT 3.206》。在合同交货期内,卖方需按时、按质、按量(或按买方通知)送货，不得超发，否则买方可拒收或不予结算。2、随货提供生产制造厂出具的所供产品为该生产厂生产制造产品的文件或资料。3、严禁夹带易燃易爆物品，若夹带易燃易爆物品，所造成的一切损失由卖方承担。

三、交（提）货地点及方式（包含收货单位）：

买方指定地点。

四、运输方式及费用负担：

（一）运输方式：混合运输。

（二）费用负担：实行包到价，运杂费及其他一切费用均由卖方承担。

五、合理损耗及计算方式：

一切损耗均由卖方承担。

六、包装标准及包装物的供应回收：

包装应符合运输要求及相应环保标准。包装物上须标识产品名称、规格型号、生产厂家和数量（净重、毛重）、生产日期等。包装物不回收。

七、验收及异议处理：

（一）计质量验收： 1、数量验收：以买方计量为准。 2、质量验收：产品满足使用单位要求。（二）质量异议处理 ： 1、若卖方提供的产品因检测指标、包装、外观质量不合格，由买方通知卖方，卖方接到通知后，卖方应在3个工作日内到买方办理异议事宜，逾期不响应视为同意买方认定结果。卖方按买方合同数量发货，不得超发，否则买方可拒收或不予结算。2、卖方若对买方检验结果有异议,卖方有权提出复验要求,但应在接到通知后五个工作日内向买方书面提出,买方复验结果为最终判定依据。若对买方复验结果仍有异议的,可双方共同取样送至双方认可的第三方进行仲裁,买卖双方签订仲裁协议,对仲裁有关事项进行约定,仲裁结果作为买卖双方结算依据。3、对出现质量异议的产品，经双方确认仍可以使用的，该批次产品进行让步处理。不能使用时，该批次产品作判废（或退货）处理，由此发生的费用由卖方承担。

八、随机备品、配件工具数量及资料的提供。

无。

九、结算与支付

（一）结算方式

1、结算方式：1、本合同标的物单价按增值税发票挂账后30天，货币支付。结算价格根据支付方式确定。2、以买方的计量和质量验收结果作为结算依据，验收合格后，由买方通知卖方按照买方出具的结算单要求在合同有效期内开具增值税发票办理结算，发票备注栏须注明合同号。

（二）支付方式（标准化支付）：1、先货后款。2、实际支付时间与合同约定时间差异±5个工作日免贴息，实际支付日与汇票到期日的差异天数与 180天 相比差异±5个工作日（付银票的按照±30天）免贴息，超出上述时限全时段按天计算贴息加减价。3、实际支付的品种与结算方式的第1条不一致时，按照票据种类差异和时间差异按天计算贴息加减价。4、银票支付的尾差用货币结清，免贴息。5、贴息率按本合同约定的贴息信息执行。6、买方按月根据支付日期、支付品种、合同标的类型等向卖方合并支付，支付贴息总额在1万元（含税）以内时免息，1万元（含1万元）以上时按以下方式执行：优化支付产生的差额视为支付折扣，买方可在应付款项中扣减，不开具增值税发票；劣化支付产生的差额，由卖方向买方开具增值税发票办理结算，不再计算贴息。

十、违约责任

1、卖方没有履行或擅自更改本合同的内容，应承担违约责任，并按《民法典》及其它法律法规办理； 2、产品在使用过程中因卖方质量问题给买方造成经济损失的由卖方负责赔偿。3、当因卖方延迟交货、未交货及货达不到合同条款的约定、交货产品出现质量异议等违约问题时，买方可通知卖方就违约问题进行书面确认，卖方在买方规定的时间内未予确认的，视为同意买方意见。4、对合同履行过程中涉及的异议索赔包括但不限于对履约保证金和质量保证金的扣罚。因卖方原因给买方造成的损失超过保证金数额的，卖方须及时对超过部分予以赔偿，对拒不赔偿的，除按供应商管理相关规定进行处罚外，诉诸法律。5、延期交货违约扣款条款：因卖方原因违约（不可抗力因素和买方要求原因除外），卖方将支付违约含税金额5%的违约金（按十位进位取整收取），违约金不足1000元按1000元收取（合同含税总金额不足1000元的按合同含税总金额收取）。6、履约违约扣款条款：因卖方原因，合同执行率未达到买方要求(或100±5%），合同执行率小于95%时，按照不足部分所占权重，扣除相应额度的合同违约金【合同违约金扣除金额=（95%合同量-实际供货量）÷合同量×合同含税总金额×5%】。合同履约率超过105%的部分，不予接收。

十一、解决争议的方法

双方协商解决，协商不成的，向合同签订地所在人民法院提起诉讼。

十二、其他约定事项

其他约定:（一）合同履约保证金：1、合同含税总金额未超过50万元，不收取履约保证金，如发生合同违约扣款，违约扣款部分，参照按次收取的方式另行收取相应违约扣款；合同含税总金额超过50万元，按合同含税总金额5%千位取整收取收取履约保证金。2、与新供应商签订的合同按合同含税总金额5%收取合同履约保证金。3、合同履约保证金的退还标准：1）因买方原因或卖方不可抗力不能履行合同或不能完全履行合同，买方全额退还卖方合同履约保证金。2）合同执行率达到买方要求(或100±5%），买方全额退还卖方合同履约保证金。（二）质保金：本次采购的物料符合“常规检验可以判定使用功能”的规定，不收取质量保证金。（三）卖方所供产品在包装、运输、装卸、现场服务等各环节必须符合国家安全环保相关法律法规规定及攀钢安全环保规章制度。因自身原因或意外导致安全环保事故发生，由卖方自行负责。（四）卖方所供产品若出现知识产权侵权行为，其后果和经济责任全部由卖方承担。（五）、卖方的供货质量纳入买方供应商评价。（六）为不影响办理入库及结算，合同有效期限为合同最后交货日期后12个月。（七）未尽事宜，买卖双方协商解决。